Castrol  LX  SAE  15W-40

Többfokozatú ásványi bázisú motorolaj

A Castrol  LX egész évben használható ásványi bázisú motorolaj. Elsősorban azokhoz

a benzinüzemű személygépkocsi motorokhoz ajánlott, ahol a gyártó az API SF teljesít-

ményszintet javasolja vagy írja elő.

A Castrol LX megfelelő védelmet nyújt a kopással, a lerakódásokkal és a korrózióval

szemben.

Minősítés:		API  SF/CC

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Sűrűség 15 C-on | 0,88 | kg/m3 |
| Viszkozitás 40 C-on | 113 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 14.5 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 135 |  |
| Dermedéspont | - 30 | C |
| Savszám | 7,3 | mgKOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000  július