Castrol  Super  Outboard  Oil

Ásványi bázisú nagy teljesítményű kétütemű csónakmotorolaj.

A Super Outboard Oil egy kétütemű motorolaj kimondottan a csónakmotorok számára formulázva. Speciális tulajdonságai teljesen alkalmassá teszik a vízhűtéses nagy terhelésű csónakmotorok igényeinek.

Keverési aránya 1:50-ig, a gyártók előírásai szerint.

Előnyei:

- Nagyon jó kenőképesség

- Kiváló lerakódás megelőzés az égéstérben

- Kiváló korrózióvédelmet biztosít még a téli leállási időszakban is

Minősítés:

API  TC-W II

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| SAE besorolás | 20 |  |
| Viszkozitás 40 C-on | 44 | mm2/s |
| Viszkozitás 100 C-on | 7.4 | mm2/s |
| Viszkozitási index | 120 |  |
| Dermedéspont | -33 | C |
| Lobbanáspont | 80 | C |
| Szulfát hamu | 30 | ppm |
| Savszám | 8 | mg KOH/g |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.