Castrol  TQ-Dexron III

Hajtóműolaj automata váltókhoz

A Castrol TQ-Dexron III egy többcélú hajtómű folyadék automata váltókhoz, amely mindazon személygépkocsi és teherjármű automata sebességváltójában és szervo kormányművében használható, ahol a gyártómű GM Dexron III vagy Ford Mercon minősítést ír elő.

Alkalmazható azokban a hajtóművekben is, ahol a gyártómű a korábbi Dexron minősítéseket írta elő.

Tulajdonságai és előnyei:

- Kiemelkedő hideg-folyási tulajdonságok

- Stabil súrlódási viszonyok

- Jó korrózió- és kopásvédelem

- Jó öregedésállóság

- Széles hőmérsékleti határok között alkalmazható

- A tömítésekkel szemben semlegesen viselkedik

Minősítések és jóváhagyások:

| GM Dexron III (G-34427) | Voith G607 |
| --- | --- |
| Ford Mercon (M-941009) | MB 236.1&236.5 |
| MAN 339 F | Allison C-4 |
| ZF TE-ML 14D |  |

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték |  | egység |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sűrűség 20 C-on |  | 0.860 |  | kg/dm3 |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on | 36.8 |  | mm2/s |  |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 8.1 |  | mm2/s |  |
| Viszkozitási index VI | 204 |  |  |  |
| Lobbanáspont (zárttéri) | 162 |  | C |  |
| Dermedéspont | - 45 |  | C |  |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 május