Castrol  TQ-D

Hajtóműolaj automata váltókhoz

A Castrol TQ-D egy többcélú automata hajtómű folyadék, amely mindazon személygépkocsi és teherjármű automata sebességváltójában és szervo kormányművében alkalmazható, ahol a gyártó a GM Dexron R II D jóváhagyásnak megfelelő hajtóműolajat ír elő. Felhasználható többek között azokhoz a Leyland félautomata sebességváltókhoz is, amelyekhez a Leyland az E jelű hajtóműolajat írja elő.

Előnyei:

- Hosszú élettartam

- Stabil súrlódási viszonyok

- Jó korrózió- és kopásvédelem

- Jó öregedésállóság

Minősítések és jóváhagyások:

GM  Dexron II D-22765              GM 6137-M

Ford ESP-M2C166-H                  Ford SQM-2C9010-A

MB 236.7                                     ZF TE-ML 03,  11, 14

BMW jóváhagyás

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on | 33 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 7,1 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 165 |  |
| Lobbanáspont | 186 | C |
| Dermedéspont | - 39 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001 május