Castrol  TQ

Speciális hajtóműolaj

A Castrol TQ egy speciális automata hajtómű folyadék, amely elsősorban a Mercedes-Benz személygépkocsik kézi kapcsolású sebességváltóiban alkalmazható. A gyártóművi követel-ményekkel egyeztetve szervo kormányművekben és egyéb hidraulikus egységekben is

felhasználható.

Előnyei:

- Alacsony habképzési hajlam

- Könnyű váltás alacsony hőmérsékleteken is

- Nagyon jó korrózió és kopás elleni védelem

- Jó öregedésállóság

Minősítések és jóváhagyások:

GM  ATF  Type A Suffix A

Mercedes Benz  236.2

MAN 339 A

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

|  | érték | egység |
| --- | --- | --- |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on | 39,4 | mm2/s |
| Kinematikai viszkozitás 100 C-on | 7,6 | mm2/s |
| Viszkozitási index VI | 166 |  |
| Lobbanáspont | 170 | C |
| Dermedéspont | -48 | C |

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2001 március